## Slide 1
Разработка огнезащитных композиций на основе диатомитов
НИОКР: Разработка, опытно-промышленные испытания и внедрение технологий производства огнезащитных композиций на основе биогенных силицитов
П.В. Смирнов

## Slide 2: Общая информация
1. Тема НИОКР
Разработка огнезащитных композиций на основе диатомитов
2. Аннотация проекта
Проект направлен на разработку новых, патентоспособных огнезащитных композиций с использованием диатомита (кизельгур), предназначенных для обработки металлических, пластиковых, деревянных и древесно-клеевых конструкций. Проект включает в себя как разработку общих принципов применения диатомита в огнезащитных покрытиях, так и оптимизацию рецептур на основе имеющихся на рынке составов с использованием крупнотоннажных марок диатомитов, добываемых на Ирбитском и Камышловском месторождениях диатомита. При введении диатомита в огнезащитные составы ожидается улучшение их механических и защитных свойств за счёт армирующего действия кремнезёмных панцирей ископаемых диатомей, составляющих основу горной породы. При использовании диатомита ожидается снижение себестоимости композиций за счёт уменьшения содержания других, более дорогостоящих компонентов. Выполнение проекта предполагается в течение 3-х лет и включает следующие этапы:
1-й год: Разработка и апробация лабораторных методик приготовления и применения огнезащитных композиций.
2-й год: Пилотные испытания огнезащитных композиций, передача на производство, оформление разрешительной документации.
3-й год: Расширение внедрения огнезащитных композиций, проведение поисковых НИР по использованию диатомита для получения огнестойких блочных полимеров.
Общая продолжительность выполнения НИОКР
3 года

## Slide 3: Актуальность проведения НИОКР и реализации проекта в целом
НЕ СУЩЕСТВУЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛНОСТЬЮ СТОЙКИХ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ!
Важнейшая задача
Россия, 2017 г.
В пожарах погибло: 7782 чел.
Материальный ущерб: 14 млрд. руб.
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Повышение огнестойкости несущих конструкций имеет целью придание им устойчивости к действию высокой температуры в течение заданного времени, за которое произойдёт выгорание наиболее легковоспламенимых материалов и температура упадёт ниже опасной для разрушения элементов здания
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
РЕШЕНИЕ
Требуемый эффект достигается за счёт образования вспененного коксового или коксово-минерального слоя на поверхности материала, который выполняет тепло- и огнезащитные функции

## Slide 4
Вспучивающиеся теплоизолирующие покрытия увеличивают продолжительность прогрева несущих стальных конструкций, в среднем, с 15 до 45 - 60 минут и, соответственно, увеличивается время, за которое могут быть осуществлены мероприятия по локализации и тушению пожара.
перекрытия зданий и сооружений при прогреве до 500 °С теряют механическую прочность, в результате чего строительная конструкция обрушивается под собственной тяжестью;
изменение адгезионных свойств поверхности металла при нагреве.
Технологические основы НИОКР

## Slide 5: Технологические основы НИОКР
5
[J. Zhan, et al. Polym. Plast. Techn. Eng. 2014, 387; W. Liu, et al. RSC Adv. 2015, 33208; M. Matara, et al. Polym. Adv. Technol. 2016, 1363; Пат. США 4719249; Пат. РФ 2154041, 2315073, 2410348]. В то же время, членами ВНК показано [А. А. Шеков и др. Высокомолек. соед. А. 2007, 1072; А. А. Шеков, В. В. Анненков. Пластические массы. 2007, 42; А. А. Шеков и др. Пожаровзрывобезопасность. 2007, 21], что введение диатомита в полимерные композиции повышает их огнестойкость с одновременным улучшением механических свойств за счёт армирования макропористыми створками диатомей, представляющими собой в большинстве случаев ажурные двумерные кремнистые структуры. Полученный результат достигается при введении 1-2% диатомита, по сравнению с 10% для вермикулита или флогопита. Полученные результаты указывают на целесообразность разработки огнезащитных композиций на основе диатомита.
Стандартная композиция ОРП*
пентаэритрит
кислотный компонент (катализатор)
газообразующий агент
пентаэритрит
связующее
* ОРГАНИЧЕСКИЕ ВСПУЧИВАЮЩИЕСЯ ПОКРЫТИЯ
+ ДОБАВКИ

## Slide 6: Диатомит – уникальное минеральное сырье
ДИАТОМИТЫ
Западно-Сибирская провинция опал-кристобалитовых пород по [Дистанов, 1974; Генералов, Дрожащих, 1987] с дополнениями [Смирнов и др.. 2017]. 1 – границы литофациальных зон; 2–3 – зона приповерхностного и малоглубинного залегания: 2 – диатомитов, опок и трепелов, 3 – диатомовых и опоковидных глин; 4 – зона преимущественно глубинного залегания глинистых и кремнисто-глинистых пород; 5 – изогипсы кровли палеоцен-эоценовой формации; 6 – известные месторождения опок, трепелов и диатомитов; 7 – границы Западно-Сибирской равнины.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ЗАУРАЛЬЕ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

## Slide 7: Актуальность и Гипотеза для НИОКР
7
Годовая потребность рынка РФ в огнезащитных покрытиях составляет 50-100 тыс. т.
Пожар в городе Шелехово Иркутской области, в 1992 году на складе АО «Иркутсккабель». При горении ПВХ пластиката выделялись хлороводород, двуокись углерода, окись углерода, различные галогеноуглероды, предельные и непредельные ароматические углеводороды, фталаты и т.д. Также имело место образование таких сильнодействующих ядов как фосген и диоксины.
Десятки пожарных, умерших и получивших инвалидность.
Горючие пластики широко применяются в строительстве и в быту.
Диатомит – уникальный природный материал, состоящий из ажурных, микроструктурированных створок диатомей, армирующая основа для полимерных покрытий и пластиков, обеспечивающая прочность и стабильность вспененного огнезащитного кокса.
Гипотеза для НИОКР:

## Slide 8: Цель НИОКР
Задачи:
Разработка новых огнезащитных композиций (ОЗК) с использованием диатомита, предназначенных для обработки металлических, пластиковых, деревянных и древесно-клеевых конструкций.
1. Провести ревизию диатомитов с месторождений Зауралья, для определения параметров, влияющих на возможность их использования в качестве компонент ОЗК: размерность, терригенные примеси, влажность, плотность, пористость, воспроизводимость свойств.
2. Оптимизировать базовую водную акриловою композицию ОЗС-КИ (производства OOO "Капитель Иркутск") путём введения диатомита и уменьшения других огнезащитных добавок (полифосфат аммония, пентаэритрит, меламин). Изучить влияние характеристик диатомитов, способов предварительной подготовки и введения диатомита в ОЗС-КИ на структуру и свойства покрытий и огнезащитного кокса.
3. Осуществить выпуск пилотных партий ОЗК на базе OOO "Капитель Иркутск" и подготовить документацию для передачи способа производства новых ОЗК на предприятия Тюменской области и других регионов России.
4. Изучить возможность расширения использования диатомитов в сфере огнезащиты путём их использования с другими лакокрасочными композициями и блочными пластиками.

## Slide 9: Дорожная карта выполнения НИОКР
Провести ревизию диатомитов для определения параметров, влияющих на возможность их использования в качестве компонента огнезащитных композиций: размерность, терригенные примеси, влажность, плотность, пористость, воспроизводимость свойств.
Изучить возможность расширения использования диатомитов в сфере огнезащиты путём их использования с другими лакокрасочными композициями и блочными пластиками
Осуществить выпуск пилотных партий огнезащитных композиций на базе OOO "Капитель Иркутск" и подготовить документацию для передачи способа производства новых ОЗК на предприятия Тюменской области и других регионов России.
Расширение внедрения огнезащитных композиций, проведение поисковых НИР по использованию диатомита для получения огнестойких блочных полимеров
9
2019
2020
2021
Разработка и апробация лабораторных методик приготовления и применения огнезащитных композиций
Пилотные испытания огнезащитных композиций, передача на производство, оформление разрешительной документации
Оптимизировать базовую водную акриловою композицию ОЗС-КИ (производства OOO "Капитель Иркутск") путём введения диатомита и уменьшения других огнезащитных добавок (полифосфат аммония, пентаэритрит, меламин). Изучить влияние характеристик диатомитов, способов предварительной подготовки и введения диатомита в ОЗС-КИ на структуру и свойства покрытий и огнезащитного кокса.

## Slide 10: Дорожная карта выполнения НИОКР
10
2019
2020
2021
Отчётные документы и индикаторы
Лабораторные методики, научный отчёт, патентная заявка, доклад на конференции российского или международного уровня.
Характеристики покрытий по ТУ 2316-003-94229329-2014; огнезащитная эффектив-ность по ГОСТ Р 53292-2009 и Р 53295-2009.
Технологический регламент и разрешительные документы на производство огнезащитного покрытия.
Статья в журнале, индексируемом WoS/Scopus, доклад на конференции российского или международного уровня.
Технологический регламент(ы) и разрешительные документы для производства огнезащитных составов на предприятиях Тюменской области. Патентная заявка и научная статья в журнале, индексируемом WoS/Scopus.
Научный отчёт о возможности использования диатомита для повышения огнестойкости блочных полимеров.

## Slide 11: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
1 | 1. Разработка и апробация лабораторных методик приготовления и применения огнезащитных композиций. | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Научный отчёт, включая лабораторные методики. Патентная заявка, доклад на конференции |  | 2200000
2 | 1.1. Патентный поиск по огнезащитным материалам с минеральными наполнителями, заключение договоров с субподрядчиками, отбор проб диатомитов с предприятий, закупка оборудования и материалов. | 10.01.2019 | 11.03.2019 | Отчёт о патентных исследованиях, договора с субподрядчиками |  | 
3 | 1.2. Ревизия диатомитов с месторождений Зауралья для определения параметров, влияющих на возможность их использования в качестве компонент огнезащитных композиций: размерность, терригенные примеси, влажность, плотность, пористость, воспроизводимость свойств. | 11.03.2019 | 15.05.2019 | Промежуточный отчёт |  | 
4 | 1.3. Приготовление покрытий на основе акриловой композиции ОЗС-КИ (производства OOO "Капитель Иркутск") и диатомитов, изучение их структуры и свойств. | 15.05.2019 | 16.07.2019 | Промежуточный отчёт | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | 
5 | 1.4. Испытание новых покрытий на огнестойкость, анализ твёрдых продуктов горения, оптимизация композиций. | 16.07.2019 | 01.12.2019 | Отчёт за 1-й год выполнения проекта, патентная заявка, доклад на конференции | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | 

## Slide 12: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
6 | 2. Пилотные испытания огнезащитных композиций, передача на производство, оформление разрешительной документации. | 10.01.2020 | 01.12.2020 | Технологический регламент, ТУ на новую продукцию. Научная статья в журнале, индексируемом WoS. 2 доклада на конференциях. | 1. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 2. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР 3. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | 3000000
7 | 2.1. Выпуск пилотных партий огнестойких композиций. Подготовка и утверждение технологического регламента, ТУ на новую продукцию. | 10.01.2020 | 11.05.2020 | Технологический регламент и ТУ на новую продукцию. |  | 
8 | 2.2. Подготовка к производству новых огнезащитных композиций: выпуск опытной партии, сертификация продукции. | 11.05.2020 | 15.08.2020 | Объем НИОКР в расчете на 1 НПР |  | 
9 | 2.3. Анализ результатов производства и продаж новой продукции, подготовка к внедрению на предприятиях Тюменской области. | 15.08.2020 | 01.12.2020 | Отчёт за 2-й год выполнения проекта, научная статья WoS, 2 доклада на конференциях. |  | 

## Slide 13: Календарный план (дорожная карта) выполнения НИОКР
№ п/п | Наименование этапа работ | Начало (дд.мм.гг) | Окончание (дд.мм.гг) | Вид документа и результат | Показатели ПРОУ, на которые оказывает влияние результат | Сумма затрат, руб.
10 | 3. Расширение внедрения огнезащитных композиций, проведение поисковых НИР по использованию диатомита для получения огнестойких блочных полимеров | 10.01.2021 | 01.12.2021 | Технологический регламент(ы) и необходимые разрешительные документы для производства огнезащитных составов на предприятиях Тюменской области. Научный отчёт о возможности использования диатомита для повышения огнестойкости блочных полимеров, включая соответствующие лабораторные методики. Патентная заявка и научная статья в журнале, индексируемом WoS. | 1. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 2. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР 3. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР | 4000000
11 | 3.1. Выпуск пилотных и опытных партий огнезащитных составов на предприятиях Тюменской области, разработка (модификация) и утверждение технологических регламентов, ТУ и др. документации. | 10.01.2021 | 10.05.21 | Промежуточный отчёт, документация для производства огнезащитных составов на предприятиях Тюменской области. |  | 
12 | 3.2. Поисковые работы по расширению ассортимента огнестойкой продукции на основе диатомита. | 10.05.21 | 08.10.21 | Промежуточный отчёт, патентная заявка. |  | 
13 | 3.3. Анализ результатов производства, продаж и применения новых огнезащитных составов. Формулировка предложения по расширению ассортимента продукции на основе диатомитов Зауралья и Западной Сибири. | 08.10.21 | 01.12.2021 | Итоговый отчёт, аналитическая записка о перспективах разработки огнестойких материалов на основе диатомитов Зауралья и Западной Сибири. Научная статья WoS. |  | 

## Slide 14
30 - 60 °С – начинается заметное испарение влаги;
при нагревании до 100 °С происходит сушка материала, которая продолжается в инертном режиме до температуры 250 °С;
начиная с 250 °С до 350 °С происходит процесс газификации;
400- - 500 °С - нагрев углеродистого остатка и его воспламенение;
Первичные эффекты торможения (эндотермические эффекты) воспламенения древесных материалов должны проявляться в интервале температур от 200 до 250 °С и иметь способность снижать выход горючих составляющих при термическом разложении древесины, замедлять процессы прогрева древесины в глубину и не допускать образования глубоких трещин на ее поверхности.
Горение древесины:
ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ И СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ НИОКР, А ТАКЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВ КОНЕЧНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ

## Slide 15
Огнезащитные покрытия: образование на поверхности прочного объёмного слоя, не допускающего быстрого прогрева основной части материала
Задел и обоснование

## Slide 16
Изложение сущности и степени новизны НИОКР, а также преимуществ конечного инновационного продукта по сравнению с аналогами
Кремнистые панцири диатомей
(диатомит)
Акрилатная лакокрасочная композиция
Специальные вспенивающие и коксообразующие добавки
Огнезащитные составы для обработки металлических, пластиковых, деревянных и древесно-клеевых конструкций
Новизна
Преимущества:
повышение огнезащитных свойств
повышение прочности покрытия
снижение доли спец. добавок
Армирование кокса ажурными негорючими створками диатомей

## Slide 17
Введение диатомита в пластизоль ПВХ
Задел и обоснование
Микрофотографии внутреннего строения коксов ПВХ пластизолей, содержащих 1.2 % (слева) и 2.9 % (справа) диатомита
Диатомит
Введение диатомита в полимерные композиции приводит при горении к сплошным твёрдым слоям, армированным негорючими кремнистыми створками.
А. А. Шеков и др. Высокомолек. соед. А. 2007, 1072; А. А. Шеков, В. В. Анненков. Пластические массы. 2007, 42; А. А. Шеков и др. Пожаровзрывобезопасность. 2007, 21

## Slide 18
Задел и обоснование
Результаты испытаний ПВХ-композиций на горючесть
Введение диатомита понижает горючесть и одновременно улучшает механические свойства!
А. А. Шеков и др. Высокомолек. соед. А. 2007, 1072; А. А. Шеков, В. В. Анненков. Пластические массы. 2007, 42; А. А. Шеков и др. Пожаровзрывобезопасность. 2007, 21

## Slide 19
Задел и обоснование
Введение диатомита понижает горючесть и одновременно улучшает механические свойства!
Физико-механические свойства ПВХ пластизолей без наполнителя (1), содержащего 2.9 % диатомита (2), 2.9 % диатомита с 1.1 % НГЖ-5у (3, отработка авиационной гидравлической жидкости), 2.8 % диатомита с 2.3 % НГЖ-5у (4) и 10.7 % флогопита (5)
При горении образуется вспененный, прочный кокс. Время достижения максимальной температуры горения (275 с) соответствует трудновоспла-меняемым материалам (ГОСТ 12.1.044)
А. А. Шеков и др. Высокомолек. соед. А. 2007, 1072; А. А. Шеков, В. В. Анненков. Пластические массы. 2007, 42; А. А. Шеков и др. Пожаровзрывобезопасность. 2007, 21

## Slide 20
Кооперация с индустриальными партнерами
и перспективы коммерциализации
This is a sample text. Insert your desired text here. Again. This is a dummy text. Enter your own text here.
Add A Title In Here
This is a sample text. Insert your desired text here. Again. This is a dummy text. Enter your own text here.
Add A Title In Here
This is a sample text. Insert your desired text here. Again. This is a dummy text. Enter your own text here
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Предполагаемый индустриальный партнер
«Битекс-Сибирь»
Увеличение производственных мощностей
и ассортимента
+5-10 раб. мест
В УрФО
в г. Иркутск
ИСХОДЯ ИЗ ОЦЕНКИ OOO "КАПИТЕЛЬ ИРКУТСК", ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА РФ В ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ СОСТАВЛЯЕТ 50-100 ТЫС. Т.

## Slide 21
В США
Chart: 
| Стеновые материалы | Теплоизоляция | Минеральные сорбенты | Пористые заполнители | Цементная промышленность
 | 0.156 | 0.06 | 0.033 | 0.051 | 0.7
В РОССИИ
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДИАТОМИТОВ
В России устаревшая структура потребления с акцентом на производство строительных материалов –товаров с низкой добавленной стоимостью
(в сравнении с другими отраслями переработки диатомитов)
КРОМЕ РЕШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ - РАЗРАБОТКИ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – РЕШАЕТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ДИАТОМИТОВОЙ ОТРАСЛИ

## Slide 22: ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ товарной продукции
Chemical Journal, Ноябрь 2011
ВЫСОКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ ДИАТОМИТА + ВЫСОКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ ДИАТОМИТА = БЛАГОПРИЯТНАЯ РЫНОЧНАЯ КОНЪЕКТУРА
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДИАТОМИТОВ В РОССИИ
Россия обладает крупнейшими запасами диатомита и практически полностью зависит от импорта

## Slide 23: Временный научный коллектив
Смирнов Павел Витальевич
Руководитель проекта
к. г.-м.н.
Зам. директора НОЦ «Геология нефти и газа» ТИУ
Литология и геохимия биокремнистых пород, геология неметаллических полезных ископаемых
Анненков Вадим Владимирович
д. х. н.
Заместитель директора по науке, ЛИН СО РАН*
Синтез и физико-химические исследования полимерных и композитных покрытий
Шеков Анатолий Александрович
к. х. н.
Доцент кафедры пожарно-технической экспертизы ФГКОУ ВО ВСИ МВД России**
Приготовление и испытание огнестойких композиций, пожарно-техническая экспертиза
Даниловцева Елена Николаевна
к. х. н.
с.н.с., ЛИН СО РАН*
Синтез и физико-химические исследования полимерных и композитных покрытий
Зелинский Станислав Николаевич
к. х. н.
н.с., ЛИН СО РАН*
Модификация кремнистых материалов, включая гид-рофобизацию и функционализацию диатомитов
Пальшин Виктор Александрович
к. х. н.
н.с., ЛИН СО РАН*
Исследование полимеров и композитных материалов методами электронной и атомно-силовой микроскопии
* Лимнологический институт Сибирского отделения Российской Академии наук, г. Иркутск
** Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск

## Slide 24
Роль в проекте:
Испытания огнезащитных свойств покрытий по дереву и стали по ГОСТ Р 53292-2009 и Р 53295-2009
На испытательном оборудовании проводятся испытания и определяются характеристики:
показатели горючести;
показатели распространения пламени по поверхности;
показатели дымообразующей способности;
показатели свойств огнезащитных покрытий на деревянных и металлических конструкциях;
показатели качества пенообразователя.
Организации-соисполнители

## Slide 25
Общество с ограниченной ответственностью «Капитель Иркутск» – предприятие, производственные мощности которого позволяют выпускать на современном высокотехнологичном оборудовании высококачественную лакокрасочную продукцию, отвечающую всем необходимым технологическим и экологическим требованиям.
Благодаря наличию собственного научного отдела за короткие сроки заводу удалось, практически полностью, перейти с импортного сырья на отечественное. Причем, благодаря многим ноу-хау переход на отечественное сырьё не только позволил снизить затраты, но и повысить качество конечного продукта, полностью адаптировав его к эксплуатации в суровых Сибирских условиях.
Отличительной чертой производства ООО «Капитель Иркутск» является высокая доля продукции специального назначения – огнезащитных составов, водостойких красок, составов для покрытий с повышенной износостойкостью.
ООО «Капитель Иркутск» единственное лакокрасочное предприятие в России располагающее собственными технологиями и мощностями по синтезу акриловых дисперсий, что позволяет подобрать связующее практически для любых наполнителей и активных компонентов красок.
Роль в проекте:
Приготовление акриловых композиций с добавлением диатомита, характеристика покрытий по ТУ 2316-003-94229329-2014
(укрывистость, светостойкость, водостойкость, время высыхания, адгезия).
Организации-соисполнители

## Slide 26
Степень влияния результатов проекта на выполнение показателей ПРОУ и приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (на какие показатели и какими действиями результаты проекта влияют)
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОУ И ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ВУЗЫ КАК ЦЕНТРЫ ПРОСТРАНСТВА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ»
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР
1
2
3

## Slide 27
www.tyuiu.ru
ПЕРВЫЙ ВУЗ КОРПОРАЦИЙ
Благодарю за внимание!
Смирнов Павел Витальевич
+79224838090
geolog.08@mail.ru